방부제

가

☐ 사용 금지된 MIT, CMIT 방부제가 6개 제품에서 검출돼

ㅇ 제품이나 원료의 부패를 방지하기 위해 사용되는 이소치아졸리논계 방부제*는 피부 부식성 등 인체 위해성이 있어 성분에 따라 어린이 점토에 사용을 금지 또는 제한**하고 있음.

* 이소치아졸리논계 성분의 방부제는 MIT(메틸이소치아졸리논), CMIT(클로로메틸이소치아졸리논), BIT(벤즈이소치아졸리논) 등이 있으며 주로 호흡기와 피부, 눈에 자극을 일으키는 물질로 알려져 있음.

** MIT, CMIT의 사용을 금지, BIT는 5 mg/kg 이하로 제한함.「안전확인대상 어린이제품의 안전기준, 부속서 6(완구)」

ㅇ 이소치아졸리논계 방부제의 함유량을 시험한 결과, 시험대상 17개 제품 중 6개 제품*에서 국내 점토류에 사용이 금지된 MIT, CMIT 성분이 검출됐으며, BIT는 전 제품에서 검출되지 않았음.

- MIT는 6개 제품*의 24개 점토에서 최소 4 mg/kg ~ 최대 24 mg/kg 검출됐고, CMIT는 6개 제품*의 24개 점토에서 최소 8 mg/kg ~ 최대 39 mg/kg 검출됐음.

* 컬러펀클레이4색(크리스탈팬시), 1000나만의 클레이 공룡만들기(주영상사), 아키우네 클레이 1kg(㈜글로벌이지), 경량점토세트완구(彩泥套装玩具), 경량점토(轻型粘土), 초경량점토세트완구(超轻粘土套装玩具)

⇒ 국내 수입판매원인 크리스탈팬시, 주영상사, ㈜글로벌이지 3개 사업자는 기준 부적합 제품에 대해 판매 중지 등의 계획을 회신함.

⇒ 해외 구매대행을 통해 국내에 유통된 3개 제품은 판매자에게 판매 중지를 권고했으나 조치가 미흡해, 통신판매사업자 정례협의체*를 통해 제품 판매를 차단함.

* 한국소비자원과 통신판매·화장품 등 소비생활 밀접 13개 분야 총 146개 기업이 산업 분야별 소비자 안전 이슈에 선제적으로 공동 대응하고 위해 예방을 위한 활동을 위해 출범

[ 방부제 시험 결과 ]               (단위 : mg/kg)

구분

주1)

제품명

판매원

방부제 주5)

MIT

CMIT

BIT

완구

바핑클레이 50g

대한산업 주식회사

불검출

불검출

불검출

아이클레이

㈜아모스

불검출

불검출

불검출

이지클레이 10g 6색 리필

㈜글로벌이지

불검출

불검출

불검출

천사점토 벌크 70g 주2)

㈜도너랜드

불검출

불검출

불검출

50g 클레이나라 주3)

㈜종이나라

불검출

불검출

불검출

8색 클레이만들기 세트

㈜대양무역

불검출

불검출

불검출

민화샵클레이

㈜다운포스

불검출

불검출

불검출

컬러펀클레이 4색

크리스탈팬시

13 ~ 16

14 ~ 39

불검출

타이거 폼클레이 주4)

㈜삼성출판사

불검출

불검출

불검출

학용품

라인클레이

동아교재㈜

불검출

불검출

불검출

애니클레이

한국칼라

불검출

불검출

불검출

에듀클레이

토단교재

불검출

불검출

불검출

1000 나만의 클레이 공룡 만들기

주영상사

14 ~ 23

15 ~ 35

불검출

아키우네 클레이 1kg

㈜글로벌이지

9 ~ 14

24 ~ 35

불검출

(미인증)

경량점토세트완구(彩泥套装玩具)

(해외구매대행)

4

11 ~ 12

불검출

경량점토(轻型粘土)

4

8 ~ 9

불검출

초경량점토세트완구(超轻粘土套装玩具)

11 ~ 24

11 ~ 21

불검출

※ 제품별 흰색, 빨강, 노랑, 파랑 등 4개 색상의 점토를 대상으로 시험함.

주1) KC 인증 품목으로 구분함. 학용품의 경우 완구로 통합 관리(2021년 7월) 이전에 인증받음.

주2) 흰색 단독 제품

주3) 제품 중 일부 색상은 학용품으로 KC 인증을 받음.

주4) 흰색 점토가 없는 제품으로 보라색 점토로 대체

주5)	【KC 인증 품목별 점토 안전기준】
	항목	완구	학용품
	MIT	사용금지
	CMIT	사용금지
	BIT	5 mg/kg 이하	사용금지