유해원소

나

☐ 붕소 용출량이 기준을 초과하여 일부 제품에서 검출돼

ㅇ 붕소 성분의 용출량을 시험한 결과, 시험대상 17개 제품 중 13개 제품에서 붕소 용출량이 최소 235 mg/kg ~ 최대 4,261 mg/kg 검출됐으며, 납과 카드뮴은 전 제품에서 검출되지 않았음.

- 완구로 KC 인증을 받은 9개 제품 중 2개 제품*의 8개 점토에서 최소 1,360 mg/kg ~ 최대 2,062 mg/kg이 검출돼 완구 기준에 부적합했음.

* 이지클레이10g 6색리필(㈜글로벌이지), 컬러펀클레이4색(크리스탈팬시)

- 학용품으로 KC 인증을 받은 5개 제품 중 2개 제품*의 8개 점토에서는 최소 1,352 mg/kg ~ 최대 4,261 mg/kg이 검출됐으며, 현재 완구 기준에는 적용받지 않으나 소비자 안전 확보를 위해 판매 중지 등을 권고했음.

* 1000나만의 클레이 공룡만들기(주영상사), 아키우네 클레이 1kg(㈜글로벌이지)

⇒ 해당 4개 제품을 판매하는 ㈜글로벌이지, 크리스탈팬시, 주영상사 3개 사업자는 판매 중지 등의 계획을 회신함.

[ 유해원소 시험 결과 ]                  (단위 : mg/kg)

구분

주1)

제품명

판매원

붕소(B)

용출량 주5)

납(Pb)

함유량 주5)

카드뮴(Cd)

함유량 주5)

완구

바핑클레이 50g

대한산업 주식회사

578~847

불검출

불검출

아이클레이

㈜아모스

693~794

불검출

불검출

이지클레이 10g 6색 리필

㈜글로벌이지

1,360 ~ 1,489

불검출

불검출

천사점토 벌크 70g 주2)

㈜도너랜드

불검출

불검출

불검출

50g 클레이나라 주3)

㈜종이나라

607~970

불검출

불검출

8색 클레이만들기 세트

㈜대양무역

893~958

불검출

불검출

민화샵클레이

㈜다운포스

838~975

불검출

불검출

컬러펀클레이 4색

크리스탈팬시

1,780 ~ 2,062

불검출

불검출

타이거 폼클레이 주4)

㈜삼성출판사

불검출

불검출

불검출

학용품

라인클레이

동아교재㈜

불검출

불검출

불검출

애니클레이

한국칼라

235~268

불검출

불검출

에듀클레이

토단교재

490~505

불검출

불검출

1000 나만의 클레이 공룡 만들기

주영상사

3,353 ~ 4,261

불검출

불검출

아키우네 클레이 1kg

㈜글로벌이지

1,352 ~ 1,467

불검출

불검출

(미인증)

경량점토세트완구(彩泥套装玩具)

(해외구매대행)

870~966

불검출

불검출

경량점토(轻型粘土)

불검출

불검출

불검출

초경량점토세트완구(超轻粘土套装玩具)

1038~1084

불검출

불검출

※ 제품별 흰색, 빨강, 노랑, 파랑 등 4개 색상의 점토를 대상으로 시험함.

주1) KC 인증 품목으로 구분함. 학용품의 경우 완구로 통합 관리(2021년 7월) 이전에 인증받음.

주2) 흰색 단독 제품

주3) 제품 중 일부 색상은 학용품으로 KC 인증을 받음.

주4) 흰색 점토가 없는 제품으로 보라색 점토로 대체

주5)	【KC 인증 품목별 점토 안전기준】 (단위 : mg/kg)
	항목	완구	학용품
	붕소 용출량	1,200 이하	-
	납 함유량	100 이하
	카드뮴 함유량	75 이하