1		시험대상 제품

☐ 국내 온라인 쇼핑몰에 유통·판매 중인 합성수지제* 어린이 점토 17개 제품 (색상별 65개 점토**)

* PVA(폴리비닐알코올, 폴리비닐아세테이트) 등의 고분자 및 비닐화합물

** 각 제품별 흰색, 빨강, 노랑, 파랑 색상의 4개 점토

[ 시험 대상 제품 ]
구분 주1)	제품명	제조국	제조사	판매원
완구	바핑클레이 50g	한국	대한산업 주식회사	대한산업 주식회사
	아이클레이	한국	㈜아모스	㈜아모스
	이지클레이 10g 6색 리필	한국	㈜글로벌이지	㈜글로벌이지
	천사점토 벌크 70g	한국	㈜도너랜드	㈜도너랜드
	50g 클레이나라	한국	㈜종이나라	㈜종이나라
	8색 클레이만들기세트	중국	FEI HONG GONG YI	㈜대양무역
	민화샵클레이	중국	XIYAO E-COMMERCE FIRM	㈜다운포스
	컬러펀클레이 4색	중국	SHAONIANGFANGTOYS	크리스탈팬시
	타이거 폼클레이	중국	CHAO YUE TRADE CO.,LTD	㈜삼성출판사
학용품	라인클레이	한국	동아교재㈜	동아교재㈜
	애니클레이	한국	한국칼라	한국칼라
	에듀클레이	한국	토단교재	토단교재
	1000 나만의 클레이 공룡 만들기	중국	YIWU STAR TURBO TOY	주영상사
	아키우네 클레이 1kg	중국	SHENGWEI	㈜글로벌이지
(미인증)	경량점토세트완구(彩泥套装玩具)	중국	상해천광문구주식회사	(해외 구매대행)
	경량점토(轻型粘土)	중국	델리그룹
	초경량점토세트완구(超轻粘土套装玩具)	중국	심천시간유문구유한공사
※ 2023년 8월 구입 주1) KC 인증 품목으로 구분함. 학용품의 경우 완구로 통합 관리(2021년 7월) 이전에 인증받음.

2		시험 항목 및 방법

[ 시험 항목 및 내용 ]
구분	시험 항목		관련 기준 및 시험 방법
안전성	방부제	ㅇ 이소치아졸리논계 4개 성분 함유량 - MIT (메틸이소치아졸리논) - CMIT (클로로메틸이소치아졸리논) - BIT (벤즈이소치아졸리논)	「어린이제품 공통안전기준」 및 「안전확인대상 어린이제품의 안전기준 부속서 6(완구)」
	유해원소	ㅇ 붕소 용출량 ㅇ 납, 카드뮴 함유량
표시실태	필수 표시사항	ㅇ 제품명, 제조국, KC 표시 등
	기타 표시 확인	ㅇ 소비자가 오인할 수 있는 표시 ㅇ 사용상 주의사항	-

< 붙임 2 > 어린이 점토 종합결과표

구분

주1)

제품명

제조국

제조사

판매원

방부제 (mg/kg) 주5)

유해원소 (mg/kg) 주5)

필수

표시사항

기타

표시확인

MIT

CMIT

BIT

붕소 용출량

납

함유량

카드뮴 함유량

완구

바핑클레이 50g

한국

대한산업 주식회사

대한산업 주식회사

불검출

불검출

불검출

578~847

불검출

불검출

적합

‘무독성’

표시

아이클레이

한국

㈜아모스

㈜아모스

불검출

불검출

불검출

693~794

불검출

불검출

적합

-

이지클레이 10g 6색 리필

한국

㈜글로벌이지

㈜글로벌이지

불검출

불검출

불검출

1,360~1,489

불검출

불검출

적합

-

천사점토 벌크 70g 주2)

한국

㈜도너랜드

㈜도너랜드

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

적합

-

50g 클레이나라 주3)

한국

㈜종이나라

㈜종이나라

불검출

불검출

불검출

607~970

불검출

불검출

적합

-

8색 클레이만들기 세트

중국

FEI HONG GONG YI

㈜대양무역

불검출

불검출

불검출

893~958

불검출

불검출

적합

-

민화샵클레이

중국

XIYAO E-COMMERCE FIRM

㈜다운포스

불검출

불검출

불검출

838~975

불검출

불검출

적합

-

컬러펀클레이 4색

중국

SHAONIANGFANGTOYS

크리스탈팬시

13~16

14~39

불검출

1,780~2,062

불검출

불검출

KC표시 미흡

‘인체 무해’

표시

타이거 폼클레이 주4)

중국

CHAO YUE TRADE CO.,LTD

㈜삼성출판사

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

적합

-

학용품

라인클레이

한국

동아교재㈜

동아교재㈜

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

불검출

적합

-

애니클레이

한국

한국칼라

한국칼라

불검출

불검출

불검출

235~268

불검출

불검출

적합

‘인체 무해’

표시

에듀클레이

한국

토단교재

토단교재

불검출

불검출

불검출

490~505

불검출

불검출

KC기간 만료

-

1000 나만의 클레이 공룡 만들기

중국

YIWU STAR TURBO TOY

주영상사

14~23

15~35

불검출

3,353~4,261

불검출

불검출

적합

-

아키우네 클레이 1kg

중국

SHENGWEI

㈜글로벌이지

9~14

24~35

불검출

1,352~1,467

불검출

불검출

KC표시 미흡

제조년월 미표시

‘인체 무해’

표시

(미인증)

경량점토세트완구(彩泥套装玩具)

중국

상해천광문구주식회사

(해외구매대행)

4

11~12

불검출

870~966

불검출

불검출

-

-

경량점토(轻型粘土)

중국

델리그룹

(해외구매대행)

4

8~9

불검출

불검출

불검출

불검출

-

-

초경량점토세트완구(超轻粘土套装玩具)

중국

심천시간유문구유한공사

(해외구매대행)

11~24

11~21

불검출

1038~1084

불검출

불검출

-

-

※ 제품별 흰색, 빨강, 노랑, 파랑 등 4개 색상의 점토를 대상으로 시험

※ [기호의 표시] - : 해당사항 없음

주1) KC 인증 품목으로 구분함. 학용품의 경우 완구로 통합 관리(2021년 7월) 이전에 인증받음.

주2) 흰색 단독 제품

주3) 제품 중 일부 색상은 학용품으로 KC 인증을 받음.

주4) 흰색 점토가 없는 제품으로 보라색 점토로 대체

주5)	【 KC 인증 품목별 점토 안전기준 】 (단위 : mg/kg)
	항목	완구	학용품
	MIT	사용금지
	CMIT	사용금지
	BIT	5 이하	사용금지
	붕소 용출량	1,200 이하	-
	납 함유량	100 이하
	카드뮴 함유량	75 이하

< 붙임 3 > 어린이 점토 시험대상 제품

제품명	바핑클레이 50g	아이클레이	이지클레이 10g 6색 리필	50g 클레이나라
판매원/제조국	대한산업 주식회사 /한국	㈜아모스/한국	㈜글로벌이지/한국	㈜종이나라/한국
KC 인증	완구 (CB067L002-1001)	완구 (CB063H10002-2004)	완구 (CB063H252-0003A)	완구(빨, 노) 학용품(흰, 파) (CB065J0001-1006) (CB111J003-6005)
제조년월	2023.7.14.(흰) 2023.7.13.(빨, 노, 파)	2023.2(흰), 2022.12(노) 2023.4(빨, 파)	2023.8.11	2023.6(빨, 노), 2021.8(흰), 2020.8.24.(파)
사진
제품명	천사점토 벌크 70g	8색 클레이 만들기 세트	민화샵클레이	컬러펀클레이 4색	타이거 폼클레이
판매원/제조국	㈜도너랜드/한국	㈜대양무역/중국	㈜다운포스/중국	크리스탈팬시/중국	㈜삼성출판사/중국
KC 인증	완구 (CB065H0034-1008)	완구 (CB061R2170-1007)	완구 (CB067R1556-3001)	완구 (CB061R6043-1001)	완구 (CB061R5861-0001)
제조년월	2023.1	2023.5	2023.7.21.(흰,빨,노) 2023.7.2.(파)	2022.11	2022.7
사진
제품명	라인클레이	애니클레이	에듀클레이	1000 나만의 클레이 공룡 만들기	아키우네 클레이 1kg
판매원/제조국	동아교재㈜/한국	한국칼라/한국	토단교재/한국	주영상사/중국	㈜글로벌이지/중국
KC 인증	학용품 (CB115F0001-9001)	학용품 (CB111H117-9002)	학용품 (B441H007-4004)	학용품 (CB115R0090-8001A)	학용품 (CB113R260-8001B)
제조년월	2022.5	2023.8.11.(흰, 파) 2023.7.11.(빨), 2023.7.18.(노)	2023.3(흰, 빨, 노) 2023.2(파)	2021.10	<미표시>
사진
제품명	경량점토세트완구 (彩泥套装玩具)	경량점토 (轻型粘土)	초경량점토세트완구 (超轻粘土套装玩具)
판매원/제조국	(해외구매대행)/중국	(해외구매대행)/중국	(해외구매대행)/중국
KC 인증	-	-	-
제조년월	2023.2.23	2022.9.30	2023.7.3
사진