안전성

가

[ 제품별 유해물질 안전요건 기준 ]
유해물질		가정용 섬유제품 (중의류)	합성수지제품
폼알데하이드		75 mg/kg 이하	-
pH		4.0 ~ 7.5	-
아릴아민		각각 30 mg/kg 이하	-
유해원소 함유량	총 납(Pb)	-	300 mg/kg 이하
	총 카드뮴(Cd)	-	75 mg/kg 이하
프탈레이트계 가소제 총 함유량	DEHP, DBP, BBP	-	총 합 0.1 wt% 이하

☐ 습식 스포츠 타월 관련한 안전기준이 없어 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 가정용 섬유제품 및 합성수지제품 유해물질 안전기준을 준용하여 안전성을 시험

☐ (폼알데하이드) 검출된 폼알데하이드는 헹굼 후 저감돼

ㅇ 헹굼 전후의 폼알데하이드 함량을 시험한 결과, 시험대상 12개 제품 중 9개 제품*에서 검출된 폼알데하이드가 헹굼 후 저감되는 것으로 확인됨.

* 레노마수영복, 샤린, 스위치오프, 쎄미, 아레나, 아이베스트, 아쿠아베어, 엘르수영복, 요넥스

- 폼알데하이드가 검출된 9개 제품의 헹굼 전 초기 상태의 폼알데하이드 함량은 22.7 mg/kg에서 83.4 mg/kg이었으나, 흐르는 물에 3회 헹굼 후* 시험한 결과 불검출에서 32.0 mg/kg로 전 제품의 폼알데하이드 함량이 저감되었음.

* 습식 스포츠 타월은 일반적으로 제품 전면 또는 상품 정보에 헹굼 후 사용할 것을 권고하고 있음.

[ 폼알데하이드 시험 결과 ]

ㅇ 제품 초기 상태에서 폼알데하이드가 검출된 9개 브랜드 중 7개 브랜드가 공정 개선을 통한 폼알데하이드 저감 계획을 회신하였음.

□ 레노마수영복, 샤린, 쎄미, 아레나, 아쿠아베어, 엘르수영복, 요넥스는 폼알데하이드 저감 계획을 회신함.

☐ (pH 및 기타 안전성) 전 제품 준용기준에 적합해

ㅇ pH, 아릴아민, 총 납, 총 카드뮴, 프탈레이트계 가소제 총 함유량을 시험한 결과 전 제품이 준용기준에 적합했음.

[ pH 및 기타 안전성 시험 결과* ]
브랜드	제품명	pH	아릴 아민 (mg/kg)	총 납(Pb) (mg/kg)	총 카드뮴 (Cd) (mg/kg)	프탈레이트계 가소제 총 함유량 (wt%)
나이키스윔	하이드로 습식 타월	6.3	불검출**	불검출	불검출	불검출
레노마수영복	습식 스포츠 타올	6.5
샤린	습식 스포츠 타올	5.8
스위치오프	곰돌이 습식 타올	6.2
쎄미	스포츠 타월	4.1
아레나	스포츠 타월	4.1
아이베스트	스포츠 타올	6.4
아쿠아베어	액티브 습식 스포츠 타올	6.6
엘르수영복	스포츠 타월	6.4
요넥스	습식 타월	6.5
카르닉스포츠	스포츠 타월	6.6
애구애구***	습식 타올	6.5
* 안전기준준수 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품 및 부속서 24 합성수지제품 기준 준용 ** 불검출 : 검출한계 이하(아릴아민 5 mg/kg 미만, 총 납 10 mg/kg 미만, 총 카드뮴 10 mg/kg 미만, 프탈레이트계 가소제 총 함유량 0.01 wt% 미만) *** 어린이제품 안전 특별법에 따른 KC 인증을 받은 제품