1		시험 대상 제품

☐ 시험 대상 브랜드 및 제품 선정

ㅇ 국내 온라인쇼핑몰에서 판매 중인 습식 스포츠 타월 12개 브랜드의 12개 제품

[ 시험 대상 제품 ]
구분	분류	브랜드*	제품명	수입 및 판매업체	가격(원)**
1	일반 제품	나이키스윔	하이드로 습식 타월	㈜아주네트웍스	31,000
2		레노마수영복	습식 스포츠 타올	㈜우인에프씨씨	29,000
3		샤린	습식 스포츠 타올	세원상사	8,900
4		스위치오프	곰돌이 습식 타올	위즈맥스	4,900
5		쎄미	스포츠 타월	㈜코쎌통상	20,900
6		아레나	스포츠 타월	아레나코리아주식회사	35,000
7		아이베스트	스포츠 타올	아이베스트	14,950
8		아쿠아베어	액티브 습식 스포츠 타올	라이온세일즈주식회사	8,900
9		엘르수영복	스포츠 타월	㈜동인스포츠	19,000
10		요넥스	습식 타월	㈜세양스포츠	23,000
11		카르닉스포츠	스포츠 타월	㈜신세계코리아	6,900
12	어린이 제품	애구애구***	습식 타올	㈜애구애구	9,000
* 브랜드명은 ‘가나다’ 순서 ** 제품의 홈페이지 정가 기준으로, 실제 구입 가격은 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음. *** 어린이 제품 안전 특별법에 따른 KC 인증을 받은 제품

2		시험 항목 및 방법

☐ 시험 · 평가 항목 선정

ㅇ 안전성(폼알데하이드, pH 등), 염색성(물 견뢰도, 염소처리수 견뢰도), 제품특징(흡수력, 재질 등), 표시사항 등 습식 스포츠 타월을 평가할 수 있는 시험‧평가 항목 설정

[ 시험 항목 및 방법 ]
주요 시험 항목		시험·평가 방법	시험·평가 내용
① 안전성	폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	▪ 유해물질 함량 측정
	pH	KS K ISO 3071
	아릴아민	KS K 0147
	총 납(Pb)	KS C IEC 62321-5 준용
	총 카드뮴(Cd)	KS C IEC 62321-5 준용
	프탈레이트계 가소제 총 함유량	KS M 1991
② 염색성	물 견뢰도	KS K ISO 105-E01	▪ 물에 의해 색이 변하거나 다른 제품에 색이 묻어나는 정도를 평가
	염소처리수 견뢰도	KS K ISO 105-E03	▪ 염소처리수에 의해 색이 변하는 정도를 평가
③ 제품 특징	흡수력	KS K 9072	▪ 무게 대비 흡수하는 물의 양을 평가
	재질	KS K 0210-1	▪ 재질 확인
	크기	일반시험법	▪ 크기 측정
④ 표시사항		-	▪ 제품 및 온라인 표시사항 확인

< 붙임 2 > 습식 스포츠 타월 종합결과표

구분	브랜드	제품명	색상	수입사 또는 판매사	안전성				염색성		제품특징			표시사항	가격3) (원)
					폼알데하이드 (mg/kg)		pH	기타2) 안전성	물 견뢰도 (급)	염소 처리수 견뢰도 (급)	흡수력 (배)	재질	크기 (cm,cm2)
					헹굼 전	헹굼1) 후
일반 제품	나이키스윔	하이드로 습식 타월	하이퍼 코발트	㈜아주네트웍스	불검출4)	불검출	6.3	불검출	4	1	6.1	폴리비닐알코올 폴리에스터	65*43 (2,800)	미흡 (제품표시)	31,000
	레노마수영복	습식 스포츠 타올	블루	㈜우인에프씨씨	47.5	불검출	6.5	불검출	3-4	1	7.6	폴리비닐알코올 폴리에스터	80*32 (2,560)	미흡 (제품표시 온라인표시)	29,000
	샤린	습식 스포츠 타올	블루	세원상사	83.4	32.0	5.8	불검출	4-5	4	7.6	폴리비닐알코올 폴리에스터	66*42 (2,770)	미흡 (온라인표시)	8,900
	스위치오프	곰돌이 습식 타올	블루	위즈맥스	78.4	불검출	6.2	불검출	4	1	7.4	폴리비닐알코올 폴리에스터	85*33 (2,810)	-	4,900
	쎄미	스포츠 타월	블루	㈜코쎌통상	76.1	불검출	4.1	불검출	4-5	4-5	7.6	폴리비닐알코올 폴리에스터	70*43 (3,010)	미흡 (제품표시)	20,900
	아레나	스포츠 타월	블루	아레나코리아 주식회사	81.0	28.4	4.1	불검출	4	3-4	5.5	폴리비닐알코올 폴리에스터	69*43 (2,970)	-	35,000
	아이베스트	스포츠 타올	블루	아이베스트	27.0	불검출	6.4	불검출	3-4	1-2	6.7	폴리비닐알코올 폴리에스터	62*42 (2,600)	미흡 (제품표시 온라인표시)	14,950
	아쿠아베어	액티브 습식 스포츠 타올	오션 블루	라이온세일즈 주식회사	32.6	불검출	6.6	불검출	3-4	1	6.7	폴리비닐알코올 폴리에스터	82*32 (2,620)	미흡 (온라인표시)	8,900
	엘르수영복	스포츠 타월	블루	㈜동인스포츠	22.7	불검출	6.4	불검출	4	1	6.5	폴리비닐알코올 폴리에스터	64*42 (2,690)	-	19,000
	요넥스	습식 타월	민트	㈜세양스포츠	31.2	불검출	6.5	불검출	4	2	5.8	폴리비닐알코올 폴리에스터	84*32 (2,690)	미흡 (제품표시)	23,000
	카르닉스포츠	스포츠 타월	블루	㈜신세계코리아	불검출	불검출	6.6	불검출	3	1-2	6.1	폴리비닐알코올 폴리에스터	85*32 (2,720)	-	6,900
어린이 제품	애구애구5)	습식 타올	파랑	㈜애구애구	불검출	불검출	6.5	불검출	3-4	1	7.5	폴리비닐알코올 폴리에스터	65*43 (2,800)	미흡 (제품표시)	9,000
비고		[기호의 설명] - 해당사항 없음 1) 3회 헹굼 후 시험 2) 아릴아민, 총 납, 총 카드뮴, 프탈레이트계 가소제 총 함유량 3) 제품의 홈페이지 정가 기준으로, 실제 구입 가격은 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음. 4) 불검출 : 검출한계 이하(폼알데하이드 20 mg/kg 미만, 아릴아민 5 mg/kg 미만, 총 납 10 mg/kg 미만, 총 카드뮴 10 mg/kg 미만, 프탈레이트계 가소제 총 함유량 0.01 wt% 미만) 5) 어린이제품 안전 특별법에 따른 KC 인증을 받은 제품

< 붙임 3 > 습식 스포츠 타월 제품 사진 및 사용상 주의사항

■ 습식 스포츠 타월 제품 사진

나이키스윔	레노마수영복	샤린	스위치오프	쎄미	아레나
하이드로 습식 타월	습식 스포츠 타올	습식 스포츠 타올	곰돌이 습식 타올	스포츠 타월	스포츠 타월
아이베스트	아쿠아베어	엘르수영복	요넥스	카르닉스포츠	애구애구
스포츠 타올	액티브 습식 스포츠 타올	스포츠 타월	습식 타월	스포츠 타월	습식 타올

■ 습식 스포츠 타월 사용상 주의사항

✓ 제품 첫 사용 시 깨끗한 물에 여러번 헹궈 사용하세요

• 습식 스포츠 타월은 젖어있는 상태로 비닐에 밀봉되어 판매됩니다. 구매 후 첫 사용 시 깨끗한 물에 여러번 헹궈 사용하세요

✓ 실내수영장에서 사용 시 주의하세요.

• 습식 스포츠 타월이 염소처리된 물을 흡수한 경우 변색이 발생할 수 있으니 잔여 수영장 물이 남지 않도록 사용 후 충분히 세척해주세요.

✓ 사용 후에는 전용 케이스에 단독 보관하세요.

• 사용 후 젖어있는 상태로 수영복이나 다른 의류와 함께 있는 경우 이염이 발생할 수 있으니 제공되는 전용 케이스에 단독 보관하세요.