해외직구 플랫폼 안전실태조사 결과

1		이륜자동차 안전모

▪ (조사대상) 해외직구 온라인 플랫폼(알리익스프레스, 큐텐) 유통 이륜자동차 안전모 10개

□ (충격흡수성) 조사대상 이륜자동차 안전모 10개 중 9개(90.0%) 제품이 국내 충격흡수성 기준(충격가속도 2,943m/s2 미만)에 부적합함.

ㅇ 특히, 부적합 제품 9개 중 8개 제품은 고온조건, 저온조건, 침지조건 중 하나 이상의 시험조건에서 측정 가능한 최대치의 충격 가속도(10,000m/s2)가 측정되어 충격흡수를 전혀 못하는 것으로 나타남.

▫ 충격가속도가 기준을 초과한다는 의미는 안전모가 충격을 흡수하지 못해 탑승자의 머리에 전달되는 충격량이 커 부상 위험이 높다는 것임.

【 해외직구 이륜자동차 안전모 충격흡수성 기준 초과 제품 및 시험결과 】 <충격흡수성 시험조건> - 고온(50±2℃), 저온(-10±2℃)의 상태를 4시간 이상 유지, 25±5℃의 물에 4시간 이상 담근(침지) 후, 각각의 조건에서 시험을 실시하여 기준 확인 <충격흡수성 기준> ① 2,943m/s2 이상의 충격 가속도가 생기지 않아야 함. ② 1,472m/s2 이상의 충격 가속도가 생겼을 때 그 계속 시간이 4ms 이하이어야 함.
온라인 플랫폼	상품명	판매자	고온조건		저온조건		침지조건		비고
			➀	➁	➀	➁	➀	➁
큐텐	오토바이 헬멧 남녀 사계절 보편 겨울 따뜻하다 가볍다 김 서리 방지 헬멧(블랙-1)	Weihai zhimiao import and export trade C	2,941㎨	3ms	3,955㎨	3ms	3,194㎨	4ms	기준 초과
	AD 107 오토바이 스쿠터 풀페이스 헬멧 반모 가능(No.1)	샤오홍미	10,000㎨	2ms	10,000㎨	1ms	10,000㎨	1ms	기준 초과
	모듈 형 풀 페이스 오토바이 헬멧 스트리트 모토 크로스 한 사이즈 성인 매트 블랙(검정)	guohuishop	10,000㎨	1ms	10,000㎨	2ms	10,000㎨	2ms	기준 초과
	오토바이 헬멧 남녀 사계절 보편 겨울 따뜻한 전 방담 모(블랙-1)	Weihai zhimiao import and export trade C	10,000㎨	1ms	8,422㎨	1ms	10,000㎨	1ms	기준 초과
알리 익스 프레스	남성용 듀얼 렌즈 오토바이 하프 헬멧, 스쿠터 모토 헬멧, 카스코 베스파 빌리지 라이딩 헬멧, 모토 크로스 헬멧(No.3)	Cycling equipment center Store	10,000㎨	2ms	10,000㎨	2ms	10,000㎨	2ms	기준 초과
	DOT 승인 레트로 오토바이 헬멧 casco 3/4 오픈 페이스, 카페 레이서, 쵸퍼, capacete, 무료 배송(No.6)	Screaming motorcycle Store	10,000㎨	3ms	10,000㎨	3ms	10,000㎨	3ms	기준 초과
	성인용 오토바이 헬멧, 안전 엔진 장비, 풀 페이스, 여성 보호 얼굴(No.7)	Minglearn Store	10,000㎨	2ms	10,000㎨	2ms	10,000㎨	2ms	기준 초과
	듀얼 렌즈 레트로 오픈 페이스 헬멧, 3/4 오토바이, 라이딩 모토크로스 레이싱, 빈티지 모토바이크, 남녀공용 DOT(No.5)	Shop1102846909 Store	2,039㎨	2ms	2,307㎨	3ms	1,921㎨	3ms	기준 이내
	남녀공용 맞춤형 오토바이 플립업 헬멧, DOT 승인, 다운힐 모토크로스 레이싱 모듈러, 풀 페이스 카스코 모토 ECE(No.3)	Shop1102846909 Store	10,000㎨	2ms	8,579㎨	3ms	7,870㎨	3ms	기준 초과
	오토바이 오픈 페이스 헬멧 모토 모던 헬멧 혼다 용 모토 크로스 풀 헬멧(Yellow)	LJMOTOP TopMotor Store	10,000㎨	1ms	10,000㎨	1ms	10,000㎨	1ms	기준 초과

2		어린이 제품

▪ (조사대상) 해외직구 온라인 플랫폼(알리익스프레스, 테무) 유통 어린이제품 28개

- 조사품목: 물놀이기구(완구) 9개, 액체완구 10개, 전동완구 9개

□ (유해물질) 해외직구 어린이제품 28개 중 11개(39.3%) 제품에서 프탈레이트계 가소제, 중금속, 방부제 등 유해물질이 검출됨.

ㅇ (물놀이 기구(완구)) 튜브 등 여름철 물놀이 기구(완구) 9개 중 7개(77.8%) 제품에서 국내 안전기준을 초과하는 프탈레이트계 가소제가 검출되었고, 이 중 5개 제품은 안전기준을 초과하는 카드뮴도 검출됨.

- (프탈레이트계 가소제) 7개(77.8%) 제품에서 국내 안전기준(0.1% 이하)을 최대 295배(최소 0.28% ~ 최대 29.48%) 초과하여 검출됨.

【 해외직구 물놀이기구(완구) 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	검출 부위	프탈레이트계 가소제(%)	중금속
						카드뮴 (mg/kg)	납 (mg/kg)
					총 합 0.1 이하	75 이하	100 이하
물놀이 기구 (완구)	알리 익스 프레스	어린이 성인 및 아동용 팽창식 수영 링, 수영장 폼 튜브, 거대한 플로트, 어린이 물 장난감, 형광 수영 랩	Pro Hiker Store	공기주입구	17.44	84.4	불검출
		60-120 풍선 수영 반지 도넛 풀 플로트 성인 어린이 수영 서클 링 매트리스, 수영장 장난감	Wuli spring Store	공기주입구	16.96	216.1	불검출
		유아용 팽창식 만화 애널 플로트 수영장 링, 악어 거북이 개구리 모양 수영 링, 아기 플로팅	Five gogogo Store	손잡이	19.29	221.7	불검출
	테무	1개의 두꺼운 잉크 튀김 스타일 수영 보호구, 반짝이는 별빛 수영 보호구, 성인용 PVC 수영 견인 보호구	Twolf	본체(분홍)	0.28	불검출	불검출
				공기주입구	18.62	불검출	불검출
		아이들을 위한 두꺼운 수영 링 1개, 창의적인 비행기 수영 링, 부풀릴 수 있는 아이들을 위한 앉을 수 있는 링 수영 링 베이비 시트 링	Maishan home outdoor	공기주입구(상단)	15.17	123.8	불검출
				공기주입구(하단)	5.07	불검출	불검출
		편지 블랙 타이어 휠 수영 링, 추가 두꺼운 PVC 겨드랑이 수영 링	Onejlh	본체(검정)	21.24	불검출	불검출
				공기주입구	26.50	불검출	불검출
		투명한 오리 수영 링, 좌석 링, 부표 링 PVC 재질 만화 모양	Junbei	본체(투명)	29.48	237.2	불검출
				공기주입구	25.02	83.3	불검출

- (카드뮴) 이 중 5개 제품에서 국내 안전기준(75㎎/㎏ 이하)을 최대 3.2배(최소 83.3mg/kg ~ 최대 237.2mg/kg) 초과하여 검출됨.

ㅇ (액체완구) 비눗방울, 핑거페인트 등 액체 완구 10개 중 3개(30.0%) 제품에서 방부제로 사용이 금지된 CMIT(메칠클로로이소치아졸리논), MIT(메칠이소티아졸리논)가 검출됨.

- (CMIT) 2개(20.0%) 제품에서 최소 1.3mg/kg ~ 최대 65.4mg/kg 검출됨.

- (MIT) 3개(30.0%) 제품에서 최소 0.3mg/kg ~ 최대 58.3mg/kg 검출됨.

【 해외직구 액체완구 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	검출 부위	CMIT (mg/kg)	MIT (mg/kg)
					사용금지
액체 완구 (핑거 페인트)	알리 익스프레스	12 색 30ml 아크릴 페인트 아티스트 학생 드로잉 안료 사무실 학교 공급 어린이 재미있는 손가락 그림 크리에이티브 문구, 창의적 문구	Our Dreaming Store	적색	65.4	26.7
				황색	불검출	58.3
				청색	34.9	32.2
	테무	18cm/7.09in 지름의 원형 12가지 색상 아트 페인팅 손가락 페인팅 프린팅 테이블 1개와 손바닥 페인팅 피그먼트 아트	DC Pencil	적색	1.3	1.1
				황색	1.6	1.6
				청색	1.4	1.4
액체 완구 (비눗방울)		24/48pcs 거품 장난감을 불고 어린이 거품 물 작은 거품 스틱 미니 야외 작은 휴대용 사랑 거품 기계 소년과 소녀 장난감	JLB	비눗 방울 액	불검출	0.3

ㅇ (전동완구) 무선조종 자동차 등 전동완구 9개 중 1개(11.1%) 제품의 충전용 케이블에서는 국내 안전기준을 초과하는 프탈레이트계 가소제와 납이 검출됨.

- (프탈레이트계 가소제) 국내 안전기준(0.1% 이하)을 44.2배(4.42%) 초과하여 검출됨.

- (납) 국내 안전기준(100㎎/㎏ 이하)을 7.1배(705.1mg/kg) 초과

【 해외직구 전동완구 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	검출 부위	프탈레이트계 가소제(%)	중금속
						카드뮴 (mg/kg)	납 (mg/kg)
					총 합 0.1 이하	75 이하	100 이하
전동 완구	테무	RC 로봇 장난감, 제스처 감지 어린이를위한 원격 제어 로봇 연령 3 4 5 6 7 8 12 세 소년 소녀 생일 선물	TOY MAX	연질플라스틱 (USB 케이블)	4.42	불검출	705.1

하여 검출됨.

3		색조화장품

▪ (조사대상) 해외직구 온라인 플랫폼(알리익스프레스, 테무, 큐텐) 유통 색조화장품 40개

- 조사품목: 눈용 화장품 15개, 볼용 화장품 15개, 입술용 화장품 10개

가. 유해물질

□ (눈용 화장품) 아이섀도우 등 눈에 사용하는 화장품 15개 중 3개(20.0%) 제품에서 국내 기준에 부적합한 중금속(납ㆍ크롬)이 검출됨.

ㅇ 중금속이 검출된 3개 제품 중 1개 제품에서 기준을 65배 초과하는 수준의 납(1,307 ug/g)과 크롬이 동시에 검출됨.

* (기준) 납 : (점토를 원료로 사용한 분말제품은 제외) 20 ug/g 이하, 크롬 : 배합금지

【 눈용 화장품 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	중금속
				납(ug/g)	크롬
				20 이하	배합금지
눈용 화장품	알리익스프레스	40 가지 색상 아이 섀도우 팔레트 여성 메이크업 안료 지구 색상 방수 긴 지속 Eyeshadow 매트 파우더 팔레트 도구	Digitaling Store	1,307 ug/g	검출
		TINGPHE 빈티지 15 색 브론징 팬, 차가운 톤 시멘트 회색 아이섀도우 팬, 저렴한 학생 어스 컬러 글리터 로즈 메이크업	Digitaling Store	불검출	검출
	테무	3초 아이섀도우 팔레트	Diybdhappy	불검출	검출

□ (볼용 화장품) 하이라이터 등 볼에 사용하는 화장품 15개 중 3개(20.0%) 제품에서 국내 기준에 부적합한 중금속(크롬)이 검출됨.

【 볼용 화장품 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	중금속
				크롬
				배합금지
볼용 화장품	알리익스프레스	얼굴 및 몸용 메이크업 하이라이터 파우더 팔레트, 다이아몬드 모양 3D 곡선 쉬머 브론저 글로우 팔레트 화장품, 5 가지 색상	Five Seasons Store	검출
		얼굴 하이라이터 팔레트 브론저 컨투어링 하이라이트 파우더, 메이크업 페이스 쉬머, 샤인 하이 라이터, 일루미나도르 메이퀼라제, 4 색	O Two O Store	검출
	큐텐	하이라이터 파우더 스틱 아이 글리터 브라이트너스틱 나이트 파티용	Ludamaoyi	검출

□ (입술용 화장품) 립글로스 등 입술에 사용하는 화장품 10개 중 1개(10.0%) 제품에서 영유아용 또는 만 13세 이하 어린이 제품에 사용이 금지된 타르색소(적색 2호, 102호)가 검출됨.

【 입술용 화장품 유해물질 검출제품 및 시험결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	검출 타르색소	제품형태
입술용 화장품	알리익스프레스	체리 핑크 립 플럼 퍼 글로스 크리스탈 젤리 오일 립 틴트, 한국 오래 지속되는 방수 립스틱 립 플럼 퍼 리퀴드 립스틱	적색 2호 적색 102호

나. 표시실태

□ (타르색소 표시) 조사대상 40개 중 2개(5.0%) 제품에 눈 주위에 사용할 수 없는 타르색소(적색 104호의 (1))가 표시됨.

【 화장품 타르색소 표시실태 조사결과 】

구분	온라인 플랫폼	상품명	판매자	타르색소 제품 표시
눈용 화장품	알리익스프레스	POPFEEL 컬러 스튜디오 아이섀도우 팔레트, 고색소 40 가지 쉐이드, 매트 및 쉬머 메이크업 팔레트, 방수 블렌딩 가능	Pop Feel Cosmetics Store	적색 104호의 (1)
		다이아몬드 펄 하이라이트 플래시 브라이트닝 스테레오, 다목적 아이섀도우, 8 색	Digitaling Store

□ (사용기한 표시) 조사대상 40개 중 4개(10.0%) 제품이 사용기한이 경과했거나 사용기한이 표시되어 있지 않음.

ㅇ 1개 제품은 사용기한이 3년을 경과했고 3개 제품은 사용기한을 미표시함.

※ 제조일자(MFD, manufacture date) : 2018.04.08., 사용만료일(EXP, expiry date) : 2021.04.07.

【 사용기한 경과 및 미표시 제품 】

구분	사용기한 경과	사용기한 미표시
제품 형태
상품 판매페이지 제목	매트 쉬머 아이 섀도우 팔레트 방수성 오래 지속되는 아이 섀도우 따뜻한 샴페인	40 가지 색상 아이 섀도우 팔레트 여성 메이크업 안료 지구 색상 방수 긴 지속 Eyeshadow 매트 파우더 팔레트 도구	브러쉬 로즈가있는 더블 컬러 쉬머 글리터 아이 섀도우 파우더 팔레트	하이라이터 쉐이핑 스틱 내츄럴 기프트 3D 바디 코 쇄골 달빛
온라인 플랫폼	큐텐	알리익스프레스	큐텐	큐텐

4		차량용 방향제

▪ (조사대상) 해외직구 온라인 플랫폼(알리익스프레스, 테무, 큐텐) 유통 차량용방향제 10개

□ (유해물질) 조사대상 차량용 방향제 10개 제품 모두에서 함유 제한물질(폼알데하이드)·금지물질(CMIT, MIT, 염화벤잘코늄류, 벤젠)이 불검출됨.