아웃도어 워킹화 품질비교시험 종합결과표

브랜드	제품명 (품번)	수입사 또는 판매사	제조국	기능성1)				내구성						색상변화		착용4) 만족도 (5점 척도)	안전성5)	제품 특징
				발바닥 압력	무릎 피로도	충격흡수 추진력	미끄럼 저항	겉창		내마모성		뒷고리 고정성	내 굴곡성	마찰3) 견뢰도 (급)	물침지		유해 물질 (7종)	환경성6)	무게7) (g)	표시 사항	가격8) (원)
								접착 강도	마모2) 정도 (mm)	겉감, 안감	깔창
네파	카이트 (7KC7641)	네파㈜	중국	★★	★★	★★	★★	★★★	5.6	기준 충족	손상 없음	손상 없음	손상 없음	4-5	색상 변화 없음		적합	-	323	적합	139,000
노스페이스	시에라 (NS93Q04A)	㈜영원 아웃도어	방글라데시	★	★★	★★★	★★★	★★★	4.3		변색, 마모							①②	366		139,000
디스커버리 익스페디션	버킷 마운틴 LT (DXSH4111NK0001)	㈜에프앤 에프	베트남	★★	★	★★	★★★	★★	-		손상 없음	-						③④	323		109,000
머렐	모압 3 (M24A1-MLC001)	엠비디 코리아㈜	베트남	★	★	★★★	★★★	★★	4.3		변색	손상 없음						-	435		179,000
밀레	디맥스 ST-301 (MVTSB-460Z5)	㈜밀레	중국	★★★	★★★	★	★★	★★★	7.5		손상 없음							-	342		124,000
아이더	오르공 v3 (DMS24N51)	㈜아이더	한국	★★	★★	★★★	★	★★	7.9		손상 없음							-	337		119,000
컬럼비아	벤슨 와이드핏 (C55BI7306)	컬럼비아 스포츠웨어 코리아	베트남	★★	★★★	★	★★★	★★★	7.4		변색							①	305		129,000
케이투	휘스트 (FUM24N69)	케이투 코리아㈜	중국	★★	★★	★★	★★	★★	7.1		손상 없음							-	318		139,000
(주1) 기능성 : 정상족 형태의 사이즈 270mm인 남성 30명(평균 신장 175cm, 체중 73kg ±5%)을 대상으로 착용 후 시험 (주2) 마모정도 : 수치가 작을수록 마모가 적게 되어 쉽게 닳지 않음. (주3) 마찰견뢰도(급) : 1급에서 5급으로 평가하며 5급으로 갈수록 색이 묻어나지 않음. (주4) 소비자 만족도 : 기능성 시험 패널을 대상으로 시험 후 착용 만족도를 평가함. 5점 척도, 1점(좋지 않다), 5점(좋다) (주5) 안전성 : ⌜안전기준준수대상 생활용품의 안전기준⌟: pH, 폼알데하이드, 유기주석화합물(TBT), 염소화페놀류(PCP), 다이메틸푸마레이트, 6가 크로뮴, 아릴아민 (주6) 환경성 : 재생 소재 사용(①겉감, ②안감, ③포장 박스, ④제품 TAG) (주7) 무게 : 270mm 기준(좌, 우 평균값) (주8) 공식 홈페이지 정가 기준으로, 구입 가격은 구입 시기 및 구입 장소별로 다를 수 있음. ※ 본 결과는 시험대상 제품에 한하며, 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순서임.																			[기호의 설명] ★ 보통 ★★ 양호 ★★★ 우수 - 해당사항 없음.