1		시험평가 대상

☐ 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 13개 브랜드, 13개 제품 선정

최근 3년 이내 프라이팬을 구입하여 사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상 설문조사(한국소비자원, ‘22.6.)

ㅇ 브랜드 선정기준 : 소비자 선호도가 높은 13개 브랜드

ㅇ 제품 선정기준 : 지름이 24cm인 불소수지코팅의 원형 프라이팬 중 인덕션 레인지 사용이 가능하고, 가격이 4만 원 미만인 제품

※ 동일 브랜드에서 다수 제품을 판매하는 경우, 오프라인 대형마트 판매되는 제품 또는 저가 제품 우선 선정

[ 시험평가 대상 제품 ]
브랜드명	업체명	모델명	크기 [cm]	제조국	구입가격* [원]
도루코	㈜도루코리빙	퓨어 라이트 애쉬블루 IH	24	대한민국	15,400
락앤락	㈜락앤락	핸디	24	중국	18,900
롯데마트	롯데쇼핑㈜	룸바이홈키친 골드팬	24	베트남	21,900
리빙스타	㈜리빙스타	벨라쿠진 우드패턴 IH	24	중국	17,900
모던하우스	㈜엠에이치앤코	레인포레스트 스톤코팅팬	24	대한민국	15,900
세신퀸센스	세신퀸센스㈜	아레나 블랙 인덕션	24	대한민국	18,900
즈윌링(헹켈)[eqn: {}^{주1)}]	디케이에스 에이치코리아㈜	마르퀴나 플러스	24	이탈리아	35,000
키친아트	㈜키친아트	소렐 인덕션 주물팬	24	대한민국	21,500
테팔	(유)그룹세브 코리아	레블레이션 플러스[eqn: {}^{주2)}]	24	프랑스	27,900
홈플러스	홈플러스㈜	시그니처 IH티타늄 단조 프라이팬	24	대한민국	11,940
ELO	대흥코리아㈜	뉴웨이브 IH	24	중국	24,700
HC(해피콜)[eqn: {}^{주3)}]	㈜HC컴퍼니	루시드 프라이팬 IH	24	대한민국	21,390
PN풍년	㈜PN풍년	마레 카놀리 IH	24	베트남	17,640
* ‘22년 8월 온라인 구입가격 기준 주1) ‘19년 1월, 헹켈에서 즈윌링으로 변경됨. 주2) 단종, 재고 소진 중 주3) ’22년 4월, 해피콜에서 HC로 변경됨.

< 붙임 2 > 프라이팬 종합평가표

브랜드명		모델명	코팅의 내구성 (내마모 성능) <주1>	코팅의 유해물질 안전성 <주2>	손잡이 품질 등 <주3>		부가 기능	제원						제조국	구입가격 [원] <주4>
								코팅종류	지름 [cm]	높이 [cm]	무게 [g]	만수 용량 [㎖]	사용가능열원
도루코		퓨어 라이트 애쉬블루 IH	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.4	675	2,182	㉠	대한민국	15,400
락앤락		핸디	★★★	○	○		-	불소수지	24	4.8	763	1,805	㉠	중국	18,900
롯데마트		룸바이홈키친 골드팬	★★	○	○		-	불소수지	24	5.3	633	2,101	㉠	베트남	21,900
리빙스타		벨라쿠진 우드패턴 IH	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.0	690	1,887	㉠	중국	17,900
모던하우스		레인포레스트 스톤코팅팬	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.0	647	1,892	㉠	대한민국	15,900
세신퀸센스		아레나 블랙 인덕션	★	○	○		오일로드 <주5>	불소수지	24	4.8	682	1,827	㉠	대한민국	18,900
즈윌링(헹켈) <주6>		마르퀴나 플러스	★★★	○	○		-	불소수지	24	4.7	1,009	1,762	㉠	이탈리아	35,000
키친아트		소렐 인덕션 주물팬	★★	○	○		-	불소수지	24	4.8	713	1,895	㉠	대한민국	21,500
테팔		레블레이션 플러스 <주7>	★	○	○		예열 완료 표시 <주8>	불소수지	24	4.3	879	1,566	㉠	프랑스	27,900
홈플러스		시그니처 IH티타늄 단조 프라이팬	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.1	758	1,998	㉠	대한민국	11,940
ELO		뉴웨이브 IH	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.3	809	2,043	㉠	중국	24,700
HC(해피콜) <주9>		루시드 프라이팬 IH	★★	○	○		-	불소수지	24	4.3	763	1,589	㉠	대한민국	21,390
PN풍년		마레 카놀리 IH	★★★	○	○		-	불소수지	24	5.0	600	1,882	㉠	베트남	17,640
기호의 표시	★ : 보통 ★★ : 양호 ★★★ : 우수 ○ : 유해물질이 검출되지 않음 또는 기준 적합 - : 해당없음 ㉠ 가스레인지, 인덕션･하이라이트･핫플레이트 전기레인지
	<주1> 280g 스테인리스 뒤집개(일반조건), 5kg, 10kg의 무게로 누른 철수세미(가혹조건)로 각각 3천 회 마찰 후 코팅의 벗겨짐 여부 확인 <주2> 조리면 코팅의 납･과망간산칼륨소비량･총용출량 및 과불화화합물(PFOA･PFOS) 검출 여부 확인 <주3> 손잡이의 내열성･내연소성･내열충격성･온도상승･강도 및 반복강도, 기름 누설성, 겉모양 및 구조 <주4> ‘22년 8월 온라인 구입가격 기준					<주5> 눌어붙음 완화를 위해 요철 형태의 조리면 적용 <주6> ‘19년 1월, 헹켈에서 즈윌링으로 변경됨. <주7> 단종, 재고 소진 중 <주8> 조리면이 140℃ ~ 195℃의 온도 범위일 때 중앙에 예열 완료 표시 부분의 색이 변함. <주9> ’22년 4월, 해피콜에서 HC로 변경됨. ※ 본 시험결과는 해당 제품에 한함.

< 붙임 3 >

프라이팬 제품 사진

브랜드	도루코		락앤락		롯데마트		리빙스타
모델명	퓨어 라이트 애쉬블루 IH		핸디		룸바이홈키친 골드팬		벨라쿠진 우드패턴 IH
제품 사진
브랜드	모던하우스		세신퀸센스		즈윌링		키친아트
모델명	레인포레스트 스톤코팅팬		아레나 블랙 인덕션		마르퀴나 플러스		소렐 인덕션 주물팬
제품 사진
브랜드	테팔	홈플러스		ELO		HC		PN풍년
모델명	레블레이션 플러스	시그니처 IH티타늄 단조 프라이팬		뉴웨이브 IH		루시드 프라이팬 IH		마레 카놀리 IH
제품 사진