2		실태조사 결과

■ 조사대상

ㅇ 온라인쇼핑몰 판매 친환경 표방 종이테이프* 25종

* 종이테이프 중 ‘친환경’, ‘제거 없이 분리배출 가능’, ‘생분해’ 및 이와 유사한 표현을 표시‧광고하는 제품

가. 조사대상 제품

번호	제품명	제조사/판매사
1	525 친환경 크라프트 테이프	아신티엔에프
2	BMT 친환경 크라프트 종이테이프 48mm x 40M (무광)	(주)베스트메터리얼테크
3	FS40 무코팅 크라프트 테이프	서경티앤에프㈜
4	국대테이프 크라프트테이프	대선콘주식회사
5	델타 국내산 크라프트 테이프	델타글로벌
6	리팩 액트 ACT 퓨어60 (200M 1롤) 종이 검테이프 물테이프	지구를지켜라
7	바로나 친환경 종이 크라프트 테이프	드림인더스주식회사/㈜이셀테크
8	세원 크라프트 테이프	㈜블랙캠프
9	소유 국산 친환경 무광 종이 크라프트 테이프	소유티앤이
10	신일 친환경 박스테이프	신일기업
11	에코데이 크라프트 테이프	에이치비엠지티(주)
12	에코턴 크라프트 박스테이프	미미트레이드
13	종이 크라프트 테이프	이끌림넷
14	지오테이프	주식회사 지오아이앤티
15	친환경 무광 크라프트 종이테이프	상호몰
16	친환경 무지 크라프트 종이테이프(연갈색)	드림인더스주식회사/브랜드테이프
17	친환경종이검테이프	물류통 주식회사
18	친환경 종이박스테이프 크라프트	㈜에이피피
19	친환경 종이테이프 크라프트테이프	맞춤박스
20	친환경 종이테이프(12롤)	네이처스라이프/케이알엔터프라이즈
21	친환경 종이테이프(GKT)	㈜삼부ATC
22	친환경지구력테이프	주식회사 오마이어스
23	크라프트 박스테이프 무지	드림인더스주식회사/비엔오라이프
24	크라프트 종이 박스 테이프 (무광)	테라상사
25	크라프트 테이프(NON-PE)	갑을포장
※ 제품순서는 제품명 기준 가나다순

나. 조사내용

□ (조사내용) ①시험ㆍ검사(알칼리 해리성 및 알칼리 분산성, 중금속 함량) 및 ②표시ㆍ광고(분리배출 안내 및 환경성 표시ㆍ광고)

[ 조사항목 및 내용 ]

주요 조사항목		조사기관	조사내용	평가 기준
① 시험ㆍ검사	알칼리 해리성 및 알칼리 분산성	한국 소비자원	알칼리 해리성 및 알칼리 분산성 확인	환경표지 인증기준(EL103:2012 종이 점착테이프 및 종이 점착시트) 준용
	중금속
			납, 카드뮴, 수은, 6가 크로뮴 함량 시험	포장재의 중금속 함량 권장기준 및 시험방법 등에 관한 고시 (환경부고시 제2015-130호)
② 표시ㆍ광고	분리배출 안내		제품 표시ㆍ광고상의 분리배출 안내 문구 확인	재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침(환경부훈령 제1462호)
	환경성 표시ㆍ광고	한국환경 산업기술원	객관적ㆍ과학적 근거 없는 환경성 주장 표현 사용 여부	환경성 표시ㆍ광고 관리제도에 관한 고시(환경부 고시 제2019-24호)

다. 조사결과

1) 시험ㆍ검사

□ (알칼리 해리성 및 알칼리 분산성) 조사대상 25개 중 22개 제품(88.0%)이 알칼리 해리성 및 알칼리 분산성*이 없어 재활용성이 낮은 것으로 확인됨.

* 박리제층이 포함된 고지를 재활용하기 위해 펄프화 할 때 박리제 등이 알칼리 용액에 해리되거나 분산되어 펄프에 잔류 되지 않음을 확인하는 방법(환경표지 인증기준「EL103:2012 종이 점착테이프 및 종이 점착시트」준용)

[참고] 알칼리 해리성 및 알칼리 분산성 시험(EL103:2012)

○ (시험목적) 박리제층이 포함된 고지를 재펄프화 할 때 박리제가 알칼리 용액(0.5% 수산화나트륨 용액)에 해리되거나 분산되어 펄프에 잔류 되지 않음을 확인하기 위함.

○ (평가내용) 알칼리 해리성 및 알칼리 분산성 평가는 다음과 같음.

a) 건조시킨 펄프에 고무 또는 합성수지 덩어리 등 펄프 이외의 불순물 포함 여부(육안평가)

b) 건조시킨 펄프의 표면을 마른 손 또는 거름종이로 눌러보았을 때 펄프의 점착성 여부

c) 펄프 이외의 불순물이 포함되어 있지 않으며, 펄프가 점착성을 나타내지 않을 때는 알칼리 해리성 및 알칼리 분산성인 것으로 평가

□ (중금속 함량) 조사대상 전 제품에서 중금속이 불검출되어 권장기준*에 적합했음.

* 포장재의 재활용을 어렵게 하는 납, 카드뮴, 수은, 6가 크로뮴의 합이 100mg/kg 이하일 것 (환경부고시 제2015-130호, 2015.07.31.)

2) 표시ㆍ광고

□ (분리배출 안내) 조사대상 25개 중 19개 제품(76.0%)이 잘못된 분리배출 정보를 표시ㆍ광고했으며, 이 중 8개 제품(32.0%)은 분리배출과는 관련 없는 시험성적서를 근거로 분리배출을 하지 않아도 되는 것처럼 광고하여 소비자 기만 우려가 있음.

[ 분리배출 안내 표시ㆍ광고(일부 예시) ]

□ (환경성 표시․광고) 조사대상 25개 제품 모두 일부 환경성을 개선한 것을 근거로 ‘친환경’, ‘인체무해’, ‘최초’, ‘인증’, ‘생분해’ 등을 주장하여 부당한 환경성 표시․광고에 해당함.

[ 환경성 표시ㆍ광고 위반 여부 점검 결과(한국환경산업기술원) ]

분류	친환경	인체무해	ECO- FRIENDLY	인증 (시험성적서를 인증으로 표기)	생분해	최초	계 (중복제외)
제품 수(개) (비중, %)	25 (100.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	25 (100.0)

[ 분리배출 안내 및 환경성 표시ㆍ광고 실태조사 종합 ]

(단위 : 개)					(단위 : 개)
구분	분리배출 안내		총합		구분		환경성 표시ㆍ광고		총합
							표시	미표시
	표시	미표시
					환경표지 인증여부	O	0	0	0
합계	20*	5	25
						X	25	0	25
* 1개 제품은 올바른 분리배출 안내문구를 표시함

라. 업체별 조치사항

□ (한국소비자원) 분리배출 안내표현 관련 조치사항

○ 조사대상 25개 전 제품에 대해 표시ㆍ광고 중 잘못된 분리배출 안내표현 삭제 또는 올바른 내용의 분리배출 안내표현 삽입 권고

□ (한국환경산업기술원) 환경성 표시ㆍ광고 관련 조치사항

○ 20개 제품에 대하여 시정 조치 및 조사제품 이외의 종이테이프 제품에 대한 환경성 표시ㆍ광고 모니터링(계속)

※ 포장재에 부당한 표시‧광고를 한 5개사에 대하여 환경부에 행정처분 요청

[붙임 2] 조사대상 제품 목록 및

번호

제품명/옵션명

제품사진

제조사

/수입(판매)사

제조국

시험결과1)

표시ㆍ광고 실태

알칼리 해리성

및 알칼리 분산성

분리배출

안내표현2)

환경성

표현3)

1

525 친환경 크라프트 테이프/진한색

아신

티엔에프

미국

X

-

◇

2

BMT 친환경 크라프트 종이테이프 48mm x 40M (무광)

㈜베스트

메터리얼테크

중국

X

◎

◇

3

FS40 무코팅 크라프트 테이프/특가 크라프트 종이테이프

서경

티앤에프㈜

한국

X

-

◇

4

국대테이프 크라프트테이프

대선콘

주식회사

한국

X

-

◇

5

델타 국내산 크라프트 테이프

델타글로벌

한국

X

-

◇

6

리팩 액트 ACT 퓨어60

종이 검테이프 물테이프

지구를

지켜라

중국

○

◎

◇

7

바로나 친환경 종이 크라프트 테이프

드림인더스 주식회사

/㈜이셀테크

한국

X

◎

◇

8

세원 크라프트 테이프

㈜블랙캠프

중국

X

-

◇

9

소유 국산 친환경 무광 종이 크라프트 테이프

소유티앤이

한국

X

◎

◇

10

신일 친환경 박스테이프

신일기업

중국

X

◎

◇

11

에코데이 크라프트 테이프

에이치비

엠지티(주)

한국

X

◎

◇

12

에코턴 크라프트 박스테이프

미미

트레이드

중국

X

◎

◇

13

종이 크라프트 테이프

이끌림넷

중국

X

◎

◇

14

지오테이프

주식회사 지오아이앤티

한국

X

◉

◇

15

친환경 무광 크라프트 종이테이프

상호몰

한국

X

◎

◇

16

친환경 무지 크라프트 종이테이프/연갈색

드림인더스 주식회사

/브랜드테이프

한국

X

◎

◇

17

친환경 종이 검테이프

물류통 주식회사

한국

○

◎

◇

18

친환경 종이박스테이프 크라프트

㈜에이피피

중국

X

◎

◇

19

친환경 종이테이프 크라프트테이프

맞춤박스

한국

X

◎

◇

20

친환경 종이테이프

네이처스라이프/케이알엔터프라이즈

한국

X

◎

◇

21

친환경 종이테이프(GKT)

㈜삼부ATC

한국

X

◎

◇

22

친환경 지구력테이프

주식회사 오마이어스

한국

○

◎

◇

23

크라프트 박스테이프 무지

드림인더스주식회사/비엔오라이프

한국

X

◎

◇

24

크라프트 종이 박스 테이프/무광

테라상사

중국

X

◎

◇

25

크라프트 테이프(NON-PE)

갑을포장

중국

X

◎

◇

비고

※ 제품순서는 제품명 기준 가나다순

1)

○	알칼리 해리성 및 알칼리 분산성임
X	알칼리 해리성 및 알칼리 분산성이 아님

2)

◎	“박스에서 분리할 필요가 없어” 등 잘못된 분리배출 안내표현 사용
◉	“박스에서 제거” 등 올바른 분리배출 안내표현 사용
-	분리배출 관련 문구를 사용하지 않은 제품

3)

◇	명확한 근거 없이 환경성 표현을 사용한 제품

조사결과