< 붙임 1 > 리사이클 나일론 백팩 주요 시험·평가 결과

1		시험 대상 제품

☐ 시험 대상 브랜드 및 제품 선정

ㅇ  스포츠 브랜드 및 아웃도어 브랜드에서 판매하는 리사이클 나일론 소재 사용을 표시한 백팩 8종

□  대상 제품

[ 시험 대상 제품 ]
No.	브랜드명*	제품명 (제품 번호)	리사이클 소재 표시	제조 및 판매업체	가격(원)**
1	네파	이지-에프 24L (7IE75008600000)	친환경 소재 리젠 원단	네파(주)	129,000
2	노스페이스	미니샷 (NM2D55A)	나일론(리사이클드) 100%	㈜영원아웃도어	99,000
3	데상트	오리진 백팩 (SN323HBP70)	재생 나일론 소재	데상트코리아 주식회사	159,000
4	디스커버리	경량 소형 백팩 (DXBK0102NK0001)	리사이클 소재	㈜에프엔에프	119,000
5	르꼬끄 스포르티브	르하디 백팩 (QN123ABP15)	리사이클 원단	데상트코리아 주식회사	139,000
6	블랙야크	어스럭색 (2BYKSX1914DK999M)	효성 MIPAN REGEN 리사이클 나일론	㈜비와이엔블랙야크	69,000
7	아디다스	엑스시티 백팩 (4CMTEBP3)	재생 나일론 립스톤 100%	아디다스코리아(유)	69,000
8	파타고니아	알트비아 팩 14L (48895N7)	100% 재활용 나일론	㈜파타고니아코리아	179,000
* 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순 ** 제품의 표시가격이며, 실제 구입 가격은 구입 시기 및 장소에 따라 달라질 수 있음.

2		시험 항목 및 방법

☐ 시험·확인 항목 선정

ㅇ ① 환경성(리사이클 섬유 사용 여부, 포장재) ② 색상변화(물견뢰도, 마찰견뢰도 등) ③ 내구성(부착강도) ④ 안전성(폼알데하이드) ⑤ 표시사항(혼용률, 표시사항 등) 등 리사이클 나일론을 평가할 수 있는 시험‧평가 항목 설정

[ 시험ㆍ확인 항목 및 방법 ]
주요 시험항목		시험·평가 내용	시험·평가 방법
① 환경성	리사이클 섬유	▪ 겉감에 사용된 리사이클 나일론 섬유 확인	자료 검증ㆍ확인
	포장재	▪ 제품 포장재의 리사이클 원료 확인
② 색상변화	물견뢰도	▪ 물에 의해 색이 변하거나 색이 묻어나는 정도를 평가	KS K ISO 105-E01
	마찰견뢰도	▪ 마찰에 의해 다른 의류를 오염시키지 않는 정도를 평가	KS K 0650-1
	땀견뢰도	▪ 땀에 의해 색이 변하거나 색이 묻어나는 정도를 평가	KS K ISO 105-E04
	일광견뢰도	▪ 햇빛에 의해 색이 변하지 않는 정도를 평가	KS K ISO 105-B02
③ 내구성	부착강도	▪ 일정 하중에서 가방이 손상되지 않고 튼튼하게 유지되는 정도를 평가	KS G 3122
④ 안전성	안전성	▪ 폼알데하이드 함유 여부 확인	안전기준준수 가정용섬유제품 안전기준 부속서1
⑤ 표시사항	표시사항	▪ 혼용률, 취급상 주의사항 등 표시사항 확인

3		주요 항목별 시험 및 조사 결과

환경성

가

☐ 리사이클 소재 사용 증명자료는 업체별로 차이가 있어

ㅇ (인증서 확인) 6개 제품*은 리사이클 나일론을 사용에 대한 증빙으로 리사이클 원재료 함량 뿐 아니라 기업이 환경적ㆍ사회적 기준과 화학물 규제를 준수했는지 심사하는 GRS 인증서**를 제시함.

* 네파(이지-에프 24L), 노스페이스(미니샷), 르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩), 블랙야크(어스럭색), 아디다스(엑스시티 백팩), 파타고니아(알트비아 팩 14L)

** GRS(Global Recycled Standard, 국제 리사이클 기준)는 섬유 원료 및 의류 생산에 재활용 원료가 사용되었음을 증명하기 위한 인증 기준으로서, 원료의 수집부터 가공, 완제품 생산 및 판매까지 모든 단계의 공정 심사를 통해 관리의 연속성을 보장함.

[ 인증서(Scope Certificate)와 TC(Transaction Certificate) 차이 ]
‘인증서’ SC(Scope Certificate)	‘거래증명서’ TC(Transaction Certificate)
인증범위의 공장 혹은 조직이 인증 기준에 따라 생산할 수 있는 자격에 대한 증명서	인증 제품을 거래할 때 발행 또는 제공받는 문서로, 인증받은 업체에서 판매된 제품이 인증품을 증명할 수 있는 서류

ㅇ (거래내역 확인) 데상트(오리진 백팩)와 디스커버리(경량 소형 백팩) 2개 제품은 리사이클 원사의 구매 및 판매를 확인하는 거래증명서(Transaction Certificate, TC)와 제조단계에서의 리사이클 소재 사용 및 거래 내역을 제시함.

ㅇ (포장재) 아디다스(엑스시티 백팩), 파타고니아(알트비아 팩 14L) 2개 제품은 포장재로 RCS 인증*을 받은 리사이클 소재를 사용하고 있음.

* RCS(Recycled Claim Standard)는 제품의 재생 소재 함량을 확인하는 인증임.

[ 환경성 확인 결과 ]
브랜드명(제품명)	겉감(나일론)		포장재
	GRS 인증	TC
네파(이지-에프 24L)	◎	-	-
노스페이스(미니샷)	◎	-	-
데상트(오리진 백팩)	-	◎	-
디스커버리(경량 소형 백팩)	-	◎	-
르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩)	◎	-	-
블랙야크(어스럭색)	◎	-	-
아디다스(엑스시티 백팩)	◎	◎	◎
파타고니아(알트비아 팩 14L)	◎	-	◎
◎ 리사이클 소재 증빙, - 해당사항 없음

색상변화

나

☐ 물견뢰도가 권장기준 이하여서 색이 묻어나올 가능성이 있는 제품도 있어

ㅇ (물견뢰도) 물에 젖은 상태에서 색상이 변하거나 다른 의류로 색이 묻어나는 정도를 확인한 결과, 르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩) 제품이 권장기준(중의류)* 이하였음.

* 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 품질기준 <이하 권장기준>

- 물견뢰도가 미흡한 제품은 물에 젖은 상태로 장시간 방치할 경우, 색상이 상대적으로 쉽게 다른 의류 등으로 묻어나올 수 있음.

ㅇ (기타견뢰도) 마찰에 의해 색상이 묻어나오는 정도인 마찰견뢰도, 땀에 젖은 상태에서의 색상변화와 오염 정도를 확인하는 땀견뢰도, 햇빛에 의한 색 변화 정도인 일광견뢰도는 모든 제품이 권장기준 이상이었음.

[ 색상변화 시험결과 ]
브랜드명(제품명)	물견뢰도	마찰견뢰도	땀견뢰도	일광견뢰도
네파(이지-에프 24L)	○	○	○	○
노스페이스(미니샷)	○	○	○	○
데상트(오리진 백팩)	○	○	○	○
디스커버리(경량 소형 백팩)	○	○	○	○
르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩)	△	○	○	○
블랙야크(어스럭색)	○	○	○	○
아디다스(엑스시티 백팩)	○	○	○	○
파타고니아(알트비아 팩 14L)	○	○	○	○
○ : 권장 기준 이상, △ : 권장 기준 이하

내구성

다

☐ 부착강도는 시험 대상 전 제품이 권장기준 이상으로 적합해

ㅇ (부착강도) 일정 하중에서 손잡이 이탈, 기타 형태의 변형 등 가방이 손상되지 않고 튼튼하게 유지되는 정도를 확인한 결과, 시험 대상 전 제품이 KS 권장기준*을 충족하였음.

* KS G 3122 가방: 2020, 7.3 부착강도

[ 내구성 시험결과 ]
브랜드명(제품명)	부착강도
네파(이지-에프 24L)	○
노스페이스(미니샷)	○
데상트(오리진 백팩)	○
디스커버리(경량 소형 백팩)	○
르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩)	○
블랙야크(어스럭색)	○
아디다스(엑스시티 백팩)	○
파타고니아(알트비아 팩 14L)	○
○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

안전성

라

☐ 유해물질인 폼알데하이드는 시험대상 전 제품에서 검출되지 않아

ㅇ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 유해물질 안전요건*을 준용하여 백팩 겉감의 폼알데하이드를 시험한 결과, 모든 제품에서 검출되지 않았음.

* 안전기준준수 부속서1 가정용섬유제품

[ 안전성 시험 결과 ]
브랜드명(제품명)	폼알데하이드
네파(이지-에프 24L)	불검출
노스페이스(미니샷)	불검출
데상트(오리진 백팩)	불검출
디스커버리(경량 소형 백팩)	불검출
르꼬끄 스포르티브(르하디 백팩)	불검출
블랙야크(어스럭색)	불검출
아디다스(엑스시티 백팩)	불검출
파타고니아(알트비아 팩 14L)	불검출

표시사항

마

☐ 혼용률 관련 표시 개선이 필요한 제품도 있어

ㅇ (표시사항) 제품의 표시사항을 확인한 결과, 블랙야크(어스럭색)와 아디다스(엑스시티 백팩) 2개 제품은 혼용률 관련 표시 개선이 필요하였음.

⇒ (업체 회신) 해당 2개 업체는 혼용률 표시 개선을 회신함.

- 해당 2개 제품은 겉감의 폴리에스터 소재 정보를 표시하지 않아 가정용섬유제품 표시기준(안전기준준수 부속서1)에 부적합하였음.

[ 표시사항 시험ㆍ확인 결과 ]
브랜드명 (제품명)	표시사항	혼용률
		표시	결과
네파 (이지-에프 24L)	○	겉감1: 나일론 100% 겉감2: 나일론 100%	겉감1: 나일론 100% 겉감2: 나일론 100%
노스페이스 (미니샷)	○	겉감1: 나일론 100% 겉감2: 폴리에스터 100%	겉감1: 나일론 100% 겉감2: 폴리에스터 100%
데상트 (오리진 백팩)	○	겉감: 나일론 100%	겉감: 나일론 100%
디스커버리 (경량 소형 백팩)	○	겉감: 나일론 100%	겉감: 나일론 100%
르꼬끄 스포르티브 (르하디 백팩)	○	겉감: 나일론 100%	겉감: 나일론 100%
블랙야크 (어스럭색)	X	겉감: 나일론 100%	겉감: 나일론 85.3% 폴리에스터 14.7%
아디다스 (엑스시티 백팩)	X	주소재: 나일론 100% 보온재: 폴리에틸렌 100%	겉감1: 나일론 100% 겉감2: 폴리에스터 100% 보온재: 폴리에틸렌 100%
파타고니아 (알트비아 팩 14L)	○	겉감: 나일론 100%	겉감: 나일론 100%
○ 기준 적합, X 기준 부적합

< 붙임 2 > 리사이클 나일론 백팩 참고자료

※자료: 효성TNC MIPAN regen catalogue 리사이클 나일론 원사 제조 과정 1.
프리컨슈머(Pre-consumer waste)				포스트컨슈머(Post-consumer waste)
원사 제조 공정에서 발생되는 폐기물을 재활용해 만들어짐				바다에서 수거된 폐어망을 재활용해 만들어짐
GRS 인증과 RCS 인증 2.
		GRS(Grobal Recycled Standard) 인증			RCS(Recycled Claim Standard) 인증
인증 구분		리사이클
목적		제품에 함유된 재활용 원료의 유효성을 확인하는 인증
차이점		재활용 원료의 함유량 확인 + 환경적/사회적/화학적 기준 준수 여부			완제품의 재활용 원료의 함유량을 확인함
최소 인증 원료 비율		20%			5%
로고 사용 요구사항		로고 사용 시 최소 50% 이상 재활용 원료 사용			RCS 100 최소 95% 이상 재활용 원료 사용
					RCS Blended 최소 5% 이상 재활용 원료 사용
재생품 관리 프로세스	SC(Scope Certificate)	인증 범위를 나타내며 인증 상태를 증명하는 문서 →B2B 형태의 거래가 이루어지는 모든 유닛에서는 SC인증을 받아야 함.
	TC(Transaction Certificate)	인증 제품의 구매 및 판매를 확인하는 문서 → 초기 단계에서 제품으로 판매되기까지 재생원료의 흐름을 추적할 수 있도록 각 단계마다 TC를 발행함.
	인증 프로세스

< 붙임 3 >

리사이클 나일론 백팩 종합결과표

브랜드명	제품명 (품번)	제조국	제품사진	환경성			염색성(급)2)				내구성	안전성	혼용률 (겉감)	표시 사항	가격(원)4)
				겉감(나일론)		포장재1)	물 견뢰도	마찰 견뢰도	땀 견뢰도	일광 견뢰도	부착 강도3)	폼알데 하이드 (겉감)
				GRS 인증	TC
네파	이지-에프 24L (7IE75008600000)	중국		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	129,000
노스페이스	미니샷 (NM2D55A)	베트남		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	겉감1 나일론100% 겉감2 폴리에스터100%	○	99,000
데상트	오리진 백팩 (SN323HBP70)	중국		-	◎	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	159,000
디스커버리	경량 소형 백팩 (DXBK0102NK0001)	중국		-	◎	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	119,000
르꼬끄 스포르티브	르하디 백팩 (QN123ABP15)	중국		◎	-	-	△	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	139,000
블랙야크	어스럭색 (2BYKSX1914DK999M)	인도네시아		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론85.3% 폴리에스터 14.7%	X (혼용률)	69,000
아디다스	엑스시티 백팩 (4CMTEBP3)	베트남		◎	◎	◎	○	○	○	○	○	불검출	겉감1 나일론100% 겉감2 폴리에스터100%	X (혼용률)	69,000
파타고니아	알트비아 팩 14L (48895N7)	베트남		◎	-	◎	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	179,000
속성	주1) 리사이클 원료 포장재 사용 주2) 물견뢰도(KS K ISO 105-E01), 마찰견뢰도(KS K 0650-1), 땀견뢰도(KS K ISO 105-E04), 일광견뢰도(KS K ISO 105-B02) 주3) KS G 3122:가방, 부착강도 시험 조건: 98N 하중의 강구를 채워 지상에서 30cm이상 되는 곳에서 10분간 방치 주4) 제품 표시 가격											[기호표시] ◎ : 리사이클 소재 증빙 -- : 해당사항 없음 ○ : 권장기준 이상, 기준 적합 △ : 권장기준 이하 × : 기준 부적합

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.